PLATINUM GEAR GL-5 85W-90

Obecné vlastnosti:

Je vysoce výkonný, minerální převodový olej vyrobený z vysoce kvalitních hluboce rafinovaných minerálních olejů a moderních zušlechťujících přísad. Olej má vynikající mazací vlastnosti a ochranu proti korozi, vysokou únosnost mazacího filmu a odolnost proti oxidaci. Díky přísadám AW a EP poskytuje olej velmi dobré vlastnosti proti opotřebení a zadírání.

Použití:

PLATINUM GEAR GL-5 85W-90 je určen k mazání zejména zadních náprav (hypoidních ozubení) a některých převodovrek motorových vozidel provozovaných v náročných provozních podmínkách, tj. při:

- vysokých rychlostech a nízkém točivém momentu

- nízkých rychlostech a vysokém točivém momentu

- a ve strojích a zařízeních, kde výrobce doporučuje oleje API GL-5.

Specifikace:

API GL-5

Viskozitní třída:

SAE: 85W-90

## Normy, schválení, specifikace:

Splňuje požadavky:

MAN 342 Type M1

Mercedes Benz 235.0

MIl-L-2105D

RENAULT

Voith 3.325-339

Volvo 97310 / 97316

ZF TE-ML 07A, 16B, 17B, 19B, 21A

DAF

Fyzikální a chemické parametry:

| Parametr | Jednotka | Typická hodnota |
| --- | --- | --- |
| Kinematická viskozita při 100 °C | mm2/s | 16,5 |
| Viskozitní index | - | 95 |
| Bod vzplanutí | °C | 225 |
| Bod tekutosti | °C | -26 |
| Pěnivost při 25 °C - 95 °C - 25 °C po 95 °C/stálost pěny | ml/ml | 10-0/20-0/10/0 |
| Koroze na Cu, 120 °C/3 h. | stupeň koroze | 2b |
| Mazací vlastnosti – ČKS: - svárové zatížení, - odolnost vůči opotřebení | kp kp | 400 56 |
| Poznámka: Výše uvedené fyzikálně-chemické parametry jsou typické hodnoty. Skutečné hodnoty jsou uvedeny v certifikátech kvality přiložených ke každé šarži výrobku. |